屋面及防水认识实训

建筑工程技术

学    期     20  年    期

20  年   月   日

目  录

学生实训守则	3

SBS沥青卷材屋面防水施工实训指导书	4

# 学生实训守则

一、严格遵守各项规章制度与操作规程

二、必须在规定的时间内参加实训，原则上不准请假和迟到、早退，实训室必须保持安静，不准高声喧哗，不准乱扔纸屑、杂物。

三、实训课前要做好预习，熟悉安全保护措施和实训操作程序，写出预习报告；否则，不准参加实训，实训前要做好准备工作，经实训指导老师或实训员检查同意后，方可进行实训。

四、实训中要严肃认真、仔细、姿势端正；严格操作程序，要注意观察，作好记录，要听从指导老师和实训员的指导，节约水电和其它消耗材料，要爱护仪器设备，注意安全，如发生故障应立即报告指导老师，不可自作主张，擅自处理。

五、实训结束，将所用仪器、设备、药品、材料清洗整理好，经指导老师同意后，方可离去。实训报告文字清晰、整洁、语言准确。

六、凡造成仪器、设备损坏等，应主动报告，接受检查后，按制度处理。

七、不准擅自拿走实训室的任何工具；一但发现除按有关规章制度处分外，还要加倍罚款处理。

# SBS沥青卷材屋面防水施工实训指导书

- 实训目的

本实训项目要求学生掌握SBS沥青卷材屋面防水施工工艺流程和施工方法。通过实训，提高学生对施工工艺的感性认识，积累施工经验，对所学的课程进行深化和拓宽。

二、实训任务

参加实训的学生分组分批次进行施工实训。

三、实训地点与基本要求

该项训练安排在校内施工实训基地进行，要求：

1）穿实训服，不准穿拖鞋。

2）认真预习实训指导书，并做好实训记录。

四、组织管理

1）由任课老师负责实训指导与检查督促、验收。

2）每组人数在10人左右，实训前学生自行进行分组，并选出组长，分配好每个人的工作任务。

五、实训内容

（一）材料准备

一般选用高强度、低延伸的防水卷材，应结合工程的实际情况，选用3㎜厚的Ⅱ类拉力≥400N、延伸率≥5%的黄麻胎体SBS改性沥青防水卷材。节点附加层应选用氯丁橡改性沥青防水涂料，要求固体含量≥43%，延伸≥4.5㎜，耐热度为80℃时5h无流淌、起泡。密封材料选用SBS改性沥弹性密封膏，粘结性≥15㎜，耐热度下垂≤4㎜。

（二）工具准备

主要需用工具表

| 序号 | 机具名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棕扫帚 | 普通 | 把 | 3 | 清扫基层 |
| 2 | 钢丝刷 | 普通 | 把 | 3 | 清扫基层 |
| 3 | 小平铲 | 小型 | 把 | 3 | 清扫基层 |
| 4 | 长柄刷或滚刷 |  | 把 | 3 | 刷冷底子油 |
| 5 | 剪刀 | 小型 | 把 | 3 | 裁剪卷材 |
| 6 | 彩色粉袋 |  | 把 | 3 | 弹卷材基准线 |
| 7 | 粉笔 | 普通 | 盒 | 1 | 做标记用 |
| 8 | 钢卷尺 | 5米 | 把 | 3 | 度量尺寸 |
| 9 | 钢尺 | 50米 | 把 | 1 | 度量尺寸 |
| 10 | 火焰加热器 | 喷灯或专用喷枪 | 支 | 3 | 热熔卷材用 |
| 11 | 手持压辊 |  | 把 | 3 | 压实卷材接缝 |
| 12 | 铁压辊 |  | 个 | 1 | 压实卷材用 |
| 13 | 刮板 | 胶皮刮板 | 个 | 3 | 推刮卷材及刮边 |
| 14 | 铁锤 | 普通 | 把 | 3 | 卷材收头钉水泥钉 |

（三）施工工艺流程和顺序

1.工艺流程

找平层修补及清扫→找平层分格缝密封处理→节点密封处理→节点防水涂膜附加层→涂刷冷底子油→卷材铺贴及封边处→收头固定、密封→闭水试验。

2.施工顺序

（1）铺贴多跨或高低跨屋面时，应先远后近，先高跨后低跨。

（2）在一个单跨铺贴时，应先铺贴排水比较集中部分（如天沟、水落口、檐口），再铺贴油毡附加层，由低到高，使卷材油按流水方向搭接。

（四）蓄水试验

卷材铺贴完成后，经外观初步检查合格，然后用碎布或其它材料塞严水落管，灌水试验，一般蓄水24小时，未发现有渗漏为宜。

（五）质量标准

1.主控项目

（1）卷材防水层所用卷材及配套材料，必须符合设计要求。

（2）卷材防水层不得有积水和渗水现象。

2.一般项目

（1）卷材防水层的搭接缝应粘结牢固，密封严密，不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷；防水层的收头应与基层粘结并固定牢固，缝口封严，不得有翘边。

（2）卷材防水层上的撒布材料和浅色涂料保护层应铺撒或涂刷均匀，粘结牢固；水泥砂浆、块材或细石砼保护层与卷材防水层间应设置隔离层；刚性保护层的分格缝留置应符合设计要求。

（3）排气屋面的排气道应纵横贯通，不得堵塞。排气管应安装牢固，位置正确，封闭严密。卷材的铺贴方向正确，卷材搭接宽度的允许偏差为-10㎜。

六、成绩考核

综合练习成绩按优、良、中、及格、不及格五级分别评定，单独记入学生成绩册。由指导教师依据学生的实训日记和论文、态度、遵守纪律情况，综合评定。

实训成绩考核标准

| 实训环 节名称 | 考核单元名称 | 考核 内容 | 考核 方法 | 考核标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋面及防水实训 | 学习 态度 | 出勤率、学习纪律 | 考勤 | 优秀：出勤率100%，学习态度认真，独立完成。 良好：出勤率90%以上，学习态度较认真，基本独立完成。 中等：出勤率80%以上，学习态度较端正。 及格：出勤率70%以上。 不及格：未达到上述要求。 |
|  | 实验 报告 | 报告内容及质量； | 报告检查 | 优秀：报告内容全面，格式正确，日记和论文内容完善，理论结合实际，有自己独立思考见解。 良好：报告内容全面，格式正确，日记和论文内容完善，独立完成报告内容。 中等：报告内容基本全面，格式基本正确。 及格：完成报告内容任务的90%内容；格式基本正确。 不及格：未达到上述要求。 |